SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Numer Specyfikacji | Tytuł | Autor |
| --- | --- | --- |
| SST – 1.1.5 | Posadzki przemysłowe | Bogusław Czech |

45000000-7 Roboty budowlane

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Spis treści

- Wstęp

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola jakości robót

- Obmiar robót

- Odbiór robót

- Podstawa płatności

- Przepisy i normy związane

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru posadzki przemysłowych dla zadania: Przebudowa obiektów magazynowych do składowania zboża w m. Przecław na dz. 1068/38.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie i odbiór posadzek przemysłowych.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

W ramach realizacji robót należy wykonać projekt techniczny posadzki przemysłowej wraz z

obliczeniami konstrukcyjnymi. Powyższe należy uwzględnić w ofercie. Nośność posadzki 10

ton/m2.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”

2. Materiały

2.1 Ogólne wymagania

Kompozycja posadzki betonowej utwardzonej powinna charakteryzować się następującymi cechami:

- bardzo dobrą przyczepnością do podłoża betonowego,

- dużą wytrzymałością na obciążenia mechaniczne,

- wysoką odpornością na ścieranie,

- dużą wytrzymałością na zginanie i ściskanie,

- małym skurczem.

2.2 Wymagania szczegółowe

Posadzka przemysłowa

Projektuje się posadzkę przemysłową żelbetową wylewaną na mokro na istniejącej podbudowie

betonowej.

Z uwagi na brak odkrywek oraz pęknięcia istniejącej starej podbudowy/posadzki należy

zastosować jako izolację a jednocześnie warstwę separacyjną nawierzchni nowej i starej

przekładkę z dwóch warstw folii polietylenowej czarnej grubości 0,3 mm każda warstwa.

Grubość wynika również z konieczności lepszej izolacji posadki przed wilgocią podciąganą z

gruntu – zjawisko widoczne w kilku miejscach przy ścianach. Folię należy również wywinąć na

ścianę minimum 10 cm.

Obciążenie przenoszone przez posadzkę wynosi : obciążenie równomiernie rozłożone 10 T/m2.

Zakłada się, że podbudowa istniejąca jest już ustabilizowana – natomiast poprawność przyjętego

rozwiązania należy sprawdzić i potwierdzić w projekcie technicznym posadzki przyjmując

dokładne obciążenia wynikające ze składowanych nasion oraz maszyn rolniczych. Z uwagi na

pęknięcia podbudowy oraz małą grubość projektowanej posadzki koniecznym jest zastosowanie

zbrojenia siatką stalową wzmacniającą dół posadzki oraz dodatkowo zbrojeniem rozproszonym.

Projekt posadzki powinien być poprzedzony sprawdzeniem podłoża i wykonaniem odkrywek.

Płyta posadzkowa z betonu C25/30 o grubości 15 cm odpowietrzanego utwardzana w technologii

DST. Płytę posadzkową zbroić dołem siatkami z prętów #8 co 15 x 15cm ze stali RB 500W oraz

zbrojeniem rozproszonym stalowym 50/1 w ilości 30 kg/m3.

Fragmenty posadzki wokół słupów oraz naroża dozbrajać „w karo”. Dozbroić również należy wjazdy

w bramach na całej długości i szerokości 100 cm siatką stalową z prętów #12 co 15 x 15cm ze stali

RB 500W

Najazdy zewnętrzne w bramach wykonać jak posadzkę lecz o grubości 20 cm na podbudowie grubości

10 cm z betonu C8/10.

Powierzchnia posadzki zatarta na gładko. Płytę posadzkową dylatować poprzez nacięcie szczelin

dylatacyjnych, przyjęto siatkę nacięć poprzecznych w głównych osiach co 4,5 m oraz podłużnie wg

wytycznych projektu technicznego. Szczeliny dylatacyjne należy wykonać na głębokość ok. 1/3

grubości płyty. Cięcie szczelin wykonać w twardniejącym betonie przed pojawieniem się rys

skurczowych. Po okresie dojrzewania betonu ( ok. 28 dni ) szczeliny oczyścić, zakonserwować

środkiem gruntującym i zalać masą zalewową na zimno.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”

3. Sprzęt

Do wykonania posadzki z posypki_ utwardzającą stosuje się specjalistyczny sprzęt przewidziany przez

producenta materiałów oraz sprzęt ogólnobudowlany zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Dla kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac Wykonawca winien posiada_

podstawowy sprzęt laboratoryjny. Podczas robót, wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki

atmosferyczne, a podczas robót posiadać do dyspozycji wilgotnościomierz i termometry do pomiaru

temperatury powietrza i podłoża betonowego. Sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące

zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robót.

Niezbędny sprzęt do wykonania wcierki mineralnej wraz z impregnacją:

- zacieraczki ręczne i samojezdne,

- pędzel, wałek lub urządzenie do natrysku bezpowietrznego,

- wolnoobrotowe mieszadło maks. 400 obrotów/minutę.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”

4. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez

Inspektora Nadzoru pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem.

Składowanie materiałów musi również spełniać te warunki.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”

5. Wykonanie robót

5.1 Ogólne warunki wykonywania robót

Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu posadzek

utwardzanych posypkami korundowymi.

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i Inspektor Nadzoru dokonają niezbędnych ustaleń

technologicznych.

Podczas wykonywania prac związanych z utwardzeniem posadzki betonowej należy sporządzić

protokół, w którym powinny być ujęte następujące dane:

- warunki pogodowe podczas wykonywania robót,

- stan podłoża,

- temperatura podłoża i otoczenia oraz materiału,

- informacje o stosowanych materiałach i technologii prac,

- zużycie materiału na m2.

5.2 Przygotowanie podłoża do wykonania posadzki

Podłoże, czyli posadzka betonowa z betonu co najmniej C25/30 powinna być świeża, ale już na tyle

utwardzona, że możliwe jest chodzenie po niej.

5.3 Wykonanie posadzki

Po osiągnięciu przez beton twardości umożliwiającej chodzenie po nim, należy rozsypać wcierkę.

Mineralną po obrabianej powierzchni. Wysypywanie produktu odbywa się w sposób równomierny (w

ilości 4-6 kg/m2 przy grubości warstwy ok. 3 mm) i ciągły bezpośrednio z worka na świeży beton,

nigdy za pomocą łopaty, co powoduje utratę jednorodności nanoszonej warstwy. Tak powstała

warstwa zaprawy zawierającej kruszywo twarde, absorbuje następnie wodę z wierzchniej strefy

betonu nośnego. To z kolei prowadzi do dalszego obniżenia w tym obszarze wskaźnika wodno-

cementowego i w konsekwencji do podwyższenia wytrzymałości i jakości posadzki. Wyżej opisany

proces można zaobserwować w postaci ciemniejącej powierzchni w miarę nasycania sie jej woda .

Jednocześnie uaktywnione zostają specjalne dodatki w zaprawie, ułatwiające wcieranie w strukturę

betonu nośnego za pomocą zacieraczki tarczowej lub skrzydełkowej. W końcowym etapie

zacierania należy zwracać uwagę na to, aby nie przetrzeć zbyt mocno posadzki, gdyż mogą wystąpić

drobne przebarwienia. W miejscach niedostępnych dla zacieraczki zacierać należy ręcznie. W żadnym

przypadku jednak nie należy skrapiać powierzchni posadzki wodą, gdyż prowadzi to do jej

przebarwień. Najazdy zewnętrzne w bramach wykonać jak posadzkę lecz warstwa wierzchnia bez

utwardzenia powierzchniowego tylko w wersji szczotkowanej.

5.4 Wykonanie impregnacji

Wykonaną posadzkę należy dodatkowo uodpornić na ścieranie i zabezpieczyć przed wnikaniem do jej

struktury olejów i innych zanieczyszczeń preparatem impregnującym nanoszonym pędzlem, wałkiem

lub natryskowo w 1-2 procesach roboczych. Preparat ten przede wszystkim nie wpływa na wygląd

zewnętrzny posadzki, gdyż jest przezroczysty oraz doskonale penetrując strukturę posadzki ma

działanie wzmacniające i zabezpieczające przed wnikaniem oleju w posadzkę.

UWAGA:

Korundowe wcierki mineralne utwardzające wierzchnią warstwą posadzki powinny być wykonywane

przez doskonale wykwalifikowane firmy wykonawcze, posiadające odpowiedni specjalistyczny sprzęt

oraz duże doświadczenie.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”

6. Kontrola jakości robót

6.1 Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót

Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić inspektorowi Nadzoru do

akceptacji aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru

wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do

sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego

przechowywania materiałów.

6.2 Badania w trakcie robót

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować warunki atmosferyczne.

Prace wykonawcze powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają:

- materiał (opakowania, termin przydatności do użycia),

- sprzęt w zakresie sprawności technicznej,

Specyfikacja techniczna

- obróbka i wykonanie prac,

- udokumentowana kompetencja osób wykonujących posadzkę.

6.3 Badania i kontrola po wykonaniu robót.

Jakość wykonanego utwardzenia posadzki należy sprawdzić po zakończeniu wiązania betonu poprzez

badanie wytrzymałości na odrywanie, ścieranie (tarcza Boehmego), twardość (wg skali Mohs’a, czy

przesiąkliwość wody lub oleju. Jeżeli wszystkie wyniki badań zmieszczą się w normie to znaczy, że

posadzka została wykonana z powodzeniem.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest: m2.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

8. Odbiór robót

8.1 Odbiory międzyoperacyjne

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:

- przygotowanie podłoża,

- podłoże po utwardzeniu powierzchniowym,

- utwardzona powierzchniowo posadzka po jej zaimpregnowaniu.

8.2 Odbiory po zakończeniu robót (po stwardnieniu całej powłoki ochronnej)

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli

materiałów i robót.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań

Wykonawcy. Inspektor zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie

uzupełniających badań i pomiarów wtedy gdy:

- zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją.

- istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy.

Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości

Inspektor Nadzoru. W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót

poprawkowych. Inspektor Nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na cechy

eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”

9. Podstawa płatności

Płatność za metr kwadratowy wykonanego utwardzenia powierzchniowego posadzki należy

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie wyników pomiarów i badali

laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami.

Cena jednostkowa wykonania utwardzenia powierzchniowego posadzki wg technologii przyjętej przez

Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego, obejmuje: dostarczenie materiałów, wykonanie

robót wg zakresu, oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących własnością wykonawcy

materiałów i sprzętu.

Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”

10. Przepisy związane

- PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania rozprzestrzeniania

płomieni

po posadzkach podłogowych.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

- PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.

- Z.U.A.T. 15/VIII.09 Posadzki z zastosowaniem żywic syntetycznych.

- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB.